病人服、床上用品及供应室布类采购项目技术要求

（一）、布类用品采购清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被套 | 100*230cm | 床 | 50 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密525.0 纬密260.0，纱线线密度：经纱32.0s纬纱31.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于145g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。颜色款式至少包含粉、绿、蓝、黄、方格等，并在中标后根据医院相关要求调整、定制颜色、款式。 |  |
| 2 | 被套 | 180*280cm | 床 | 100 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密525.0 纬密260.0，纱线线密度：经纱32.0s纬纱31.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于145g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。颜色款式至少包含粉、绿、蓝、黄、方格等，并在中标后根据医院相关要求调整、定制颜色、款式。 |  |
| 3 | 被套 | 110*130cm | 床 | 80 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密465.0 纬密217.0，纱线线密度：经纱22.0s纬纱21.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合,双层，墨绿。 |  |
| 4 | 被套 | 175*225cm | 床 | 4746 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密525.0 纬密260.0，纱线线密度：经纱32.0s纬纱31.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于145g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。颜色款式至少包含粉、绿、蓝、黄、方格等，并在中标后根据医院相关要求调整、定制颜色、款式。 |  |
| 5 | 被套（高干） | 175*225cm | 床 | 100 | 成分：聚酯纤维50%、棉50%，密度（根/10cm）：经密550.0 纬密305.0，纱线线密度：经纱31.0s纬纱32.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于160g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。颜色款式至少包含粉、绿、蓝、黄、方格等，并在中标后根据医院相关要求调整、定制颜色、款式。 |  |
| 6 | 床单 | 240*160cm | 床 | 300 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密525.0 纬密260.0，纱线线密度：经纱32.0s纬纱31.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于145g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。颜色款式至少包含粉、绿、蓝、黄、方格等，并在中标后根据医院相关要求调整、定制颜色、款式。 |  |
| 7 | 床单 | 180*280cm | 床 | 5045 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密525.0 纬密260.0，纱线线密度：经纱32.0s纬纱31.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于145g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。颜色款式至少包含粉、绿、蓝、黄、方格等，并在中标后根据医院相关要求调整、定制颜色、款式。 |  |
| 8 | 床单（高干） | 180*280cm | 床 | 100 | 成分：聚酯纤维50%、棉50%，密度（根/10cm）：经密550.0 纬密305.0，纱线线密度：经纱31.0s纬纱32.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于160g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。颜色款式至少包含粉、绿、蓝、黄、方格等，并在中标后根据医院相关要求调整、定制颜色、款式。 |  |
| 9 | 枕套 | 45*75cm | 个 | 5329 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密525.0 纬密260.0，纱线线密度：经纱32.0s纬纱31.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于145g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。颜色款式至少包含粉、绿、蓝、黄、方格等，并在中标后根据医院相关要求调整、定制颜色、款式。 |  |
| 10 | 值班被套 | 170*220cm | 床 | 856 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密525.0 纬密260.0，纱线线密度：经纱32.0s纬纱31.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于145g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。颜色款式至少包含粉、绿、蓝、黄、方格等，并在中标后根据医院相关要求调整、定制颜色、款式。 |  |
| 11 | 值班床单 | 180*280cm | 床 | 818 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密525.0 纬密260.0，纱线线密度：经纱32.0s纬纱31.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于145g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。颜色款式至少包含粉、绿、蓝、黄、方格等，并在中标后根据医院相关要求调整、定制颜色、款式。 |  |
| 12 | 值班枕套 | 45*75cm | 个 | 1042 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密525.0 纬密260.0，纱线线密度：经纱32.0s纬纱31.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于145g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。颜色款式至少包含粉、绿、蓝、黄、方格等，并在中标后根据医院相关要求调整定制颜色、款式。 |  |
| 13 | 值班枕套（高干） | 45*75cm | 个 | 100 | 成分：聚酯纤维50%、棉50%，密度（根/10cm）：经密550.0 纬密305.0，纱线线密度：经纱31.0s纬纱32.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于160g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。颜色款式至少包含粉、绿、蓝、黄、方格等，并在中标后根据医院相关要求调整、定制颜色、款式。 |  |
| 14 | 防水床垫套 | 220*110cm | 床 | 830 | 成分：聚酯纤维100%（薄膜为PU膜）；密度（根/10cm）；经密750.0 纬密440，纱线线密度：经纱50D纬纱50D，宽幅150cm，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于70g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。 |  |
| 15 | 防水床垫套 | 200*90cm | 床 | 100 | 成分：聚酯纤维100%（薄膜为PU膜）；密度（根/10cm）；经密750.0 纬密440，纱线线密度：经纱50D纬纱50D，宽幅150cm，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于70g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。 |  |
| 16 | 防水枕套 | 45*75cm | 个 | 909 | 成分：聚酯纤维100%（薄膜为PU膜）；密度（根/10cm）；经密750.0 纬密440，纱线线密度：经纱50D纬纱50D，宽幅150cm，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于70g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。 |  |
| 17 | 病人服 | 均码 | 件 | 6034 | 成分：聚酯纤维65，棉35，密度（根/10cm）：经密 550.0 纬密275.0，纱线线密度：经纱32.0s纬纱32.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于150g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥4级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。颜色款式至少包含粉、绿、蓝、黄、方格等，并在中标后根据医院相关要求调整、定制颜色、款式。 |  |
| 18 | 病人裤 | 均码 | 条 | 6378 | 成分：聚酯纤维65，棉35，密度（根/10cm）：经密 550.0 纬密275.0，纱线线密度：经纱32.0s纬纱32.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于150g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥4级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。颜色款式至少包含粉、绿、蓝、黄、方格等，并在中标后根据医院相关要求调整、定制颜色、款式。 |  |
| 19 | 病人短裤 | 均码 | 条 | 50 | 成分：聚酯纤维65，棉35，密度（根/10cm）：经密 550.0 纬密275.0，纱线线密度：经纱32.0s纬纱32.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于150g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥4级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。颜色款式至少包含粉、绿、蓝、黄、方格等，并在中标后根据医院相关要求调整、定制颜色、款式。 |  |
| 20 | 病人裤（开边） | 均码 | 条 | 100 | 成分：聚酯纤维65，棉35，密度（根/10cm）：经密 550.0 纬密275.0，纱线线密度：经纱32.0s纬纱32.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于150g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥4级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。颜色款式至少包含粉、绿、蓝、黄、方格等，并在中标后根据医院相关要求调整、定制颜色、款式。 |  |
| 21 | 彩色踏花被 | 170*210cm | 床 | 863 | 被面面料成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密525.0 纬密260.0，纱线线密度：经纱32.0s纬纱31.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于145g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）；填充物：绒丝棉。重量：≥6斤 |  |
| 22 | 冷气被 | 170*210cm | 床 | 931 | 面料成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密525.0 纬密260.0，纱线线密度：经纱32.0s纬纱31.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于145g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）；填充物：绒丝棉。重量：≥3斤 |  |
| 23 | 小棉被 | 110*110cm | 床 | 90 | 被面面料成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密525.0 纬密260.0，纱线线密度：经纱32.0s纬纱31.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于145g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）；填充物：绒丝棉。重量：≥1.5斤 |  |
| 24 | 彩条垫背 | 210*90cm | 床 | 442 | 垫背面料成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密525.0 纬密260.0，纱线线密度：经纱32.0s纬纱31.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于145g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）；填充物：绒丝棉。 |  |
| 25 | 枕头芯 | 65*45cm | 个 | 1330 | 枕芯面料成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密525.0 纬密260.0，纱线线密度：经纱32.0s纬纱31.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于145g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）；填充物：绒丝棉。 |  |
| 26 | 安息单 | 180*280cm | 条 | 270 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密525.0 纬密260.0，纱线线密度：经纱32.0s纬纱31.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，单位面积质量：大于145g/m2，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。 |  |
| 27 | 检查床罩 | 80*220CM | 床 | 65 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密445.0 纬密205.0，纱线线密度：经纱21.0s纬纱22.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。双层。 |  |
| 28 | 约束带 | M码 | 个 | 100 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密445.0 纬密205.0，纱线线密度：经纱21.0s纬纱22.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。双层。 |  |
| 29 | 约束带 | S码 | 个 | 20 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密445.0 纬密205.0，纱线线密度：经纱21.0s纬纱22.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。双层。 |  |
| 30 | 约束带(海绵） | 16cm*154cm | 个 | 127 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密445.0 纬密205.0，纱线线密度：经纱21.0s纬纱22.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。双层，中间层加海绵，加宽魔术贴。 |  |
| 31 | 大包布（墨绿） | 150*150cm | 块 | 3654 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）,双层。 |  |
| 32 | 中包布（墨绿） | 110*110cm | 块 | 6201 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）,双层。 |  |
| 33 | 小包布（墨绿） | 80*80cm | 块 | 370 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）,双层。 |  |
| 34 | 大单（墨绿） | 180*300cm | 块 | 2010 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）,单层。 |  |
| 35 | 大单（贴布墨绿） | 180*300cm | 块 | 50 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）,双层（指定位置加指定大小的布）。 |  |
| 36 | 中单（墨绿） | 170*250cm | 块 | 4111 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg），单层。投标人须提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件予以佐证。 |  |
| 37 | 桌单（墨绿） | 140*140cm | 块 | 200 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg），单层。 |  |
| 38 | 脚套（墨绿） | 100*65cm | 条 | 404 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg），双层。 |  |
| 39 | 孔巾（双层墨绿） | 105*105cm | 块 | 100 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）,双层。 |  |
| 40 | 孔巾（双层墨绿） | 70*50cm | 块 | 100 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg），单层。 |  |
| 41 | 孔巾（双层墨绿） | 110*110cm | 块 | 100 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）,双层。 |  |
| 42 | 气切孔巾（双层墨绿） | 100*80cm | 块 | 100 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）,双层。 |  |
| 43 | 盘巾（墨绿） | 70*50cm | 块 | 5400 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）,双层。 |  |
| 44 | 盘巾（墨绿） | 80*50cm | 块 | 200 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）,双层。 |  |
| 45 | 大空（墨绿） | 300*180cm （单孔） | 块 | 399 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）,双层，单孔。 |  |
| 46 | 大空（墨绿） | 180*300cm（三孔） | 块 | 100 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）,双层，三孔。 |  |
| 47 | 大洞巾（墨绿) | 140*140cm | 块 | 100 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）,双层。双孔单孔可选择。 |  |
| 48 | 大洞巾（墨绿) | 120*120cm | 块 | 100 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）,双层。双孔单孔可选择。 |  |
| 49 | 洞巾（墨绿） | 70*65cm | 块 | 200 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）,双层。双孔单孔可选择。 |  |
| 50 | 介布（双孔）（墨绿） | 210*360cm | 块 | 50 | 成分：棉62%，聚酯纤维38%，密度（根/10cm）：经密460.0 纬密226.0，纱线线密度：经纱20.0s纬纱20.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）,双层。 |  |
| 51 | 墨绿手术衣 | 均码 | 件 | 3915 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密445.0 纬密205.0，纱线线密度：经纱21.0s纬纱22.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。袍襟袍式。投标人须提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件予以佐证。 |  |
| 52 | 墨绿洗手衣 | 均码 | 件 | 2334 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密445.0 纬密205.0，纱线线密度：经纱21.0s纬纱22.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。双层。 |  |
| 53 | 墨绿洗手衣（长袖） | 均码 | 件 | 50 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密445.0 纬密205.0，纱线线密度：经纱21.0s纬纱22.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。双层。 |  |
| 54 | 墨绿洗手裤 | 均码 | 件 | 2500 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密445.0 纬密205.0，纱线线密度：经纱21.0s纬纱22.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。双层。 |  |
| 55 | 墨绿工作服 | 均码 | 件 | 1194 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密445.0 纬密205.0，纱线线密度：经纱21.0s纬纱22.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。双层。 |  |
| 56 | 墨绿工作裤 | 均码 | 件 | 1194 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密445.0 纬密205.0，纱线线密度：经纱21.0s纬纱22.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。双层。 |  |
| 57 | 墨绿连体服裤袜 | 均码 | 件 | 100 | 成分：棉100%，密度（根/10cm）：经密445.0 纬密205.0，纱线线密度：经纱21.0s纬纱22.0s，水洗尺寸变化率：经向<6%，纬向<3%，甲醛含量：（检出限20mg/kg）符合，耐氯漂色牢度，≥3级，可分解致癌芳香胺染料,禁用（≤20mg/kg）。双层。 |  |

注：以上产品除成分规定棉100%外，其他技术参数中要求表述为固定数值，未作出大于、小于等表示幅度的允许正负偏离5%。

（二）其它技术参数要求

1、所有布料须满足以下国家标准：GB/T29256.5-2012（方法A）、GB/T4668-1995（方法A）、GB/T 4669-2008(方法5)、FZ/T01057-2007、GB/T2912.1-2009、GB/T 2910.11-2009、GB/T 17592-2011、GB/T 7069-1997、GB 18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）。所有技术要求中的相关国家标准，在投标截止前，若有最新国家标准以最新国家标准为准（旧标准未废止的也予以认可）。

2、用线配色协调统一，不泛线、不跳针、不露线头；印制图案不褪色；熨烫平整。

3、中标人需保证所提供的产品不得使用有毒、致敏的染料、化学剂、辅料及配件，必须耐洗、耐磨，经多次洗涤仍不褪色、不变形、无裂缝、无走纱、无走线、不易起毛、不易褶皱，印制图案不褪色、熨烫平整，在制作时应按各种材质面料预加缩水尺寸（若经洗涤后仍出现较严重的缩水现象，中标人承诺及时提供退换服务，相关费用已包含在投标报价中）；成品的配件不易脱落、破损。

4、材质辅料：聚氨酯材料，耐高温耐洗涤，柔软透气、布料细密，吸汗性强。

5、线底衬垫：采用苏线纤维料，透气性好，轻巧、耐磨，防阻燃，预防静电。

6、服务期内，中标人在每次接到采购人通知（经与采购人确认已大批量投入生产的布类）15日内送货到医院（如遇医院紧急开科，需配合采购人紧急生产并送货，送货时间另行协商）。其他相关科室采用同种布类定制颜色款式的送货时间与采购人另行协商。

7、价格不受款式的复杂程度及颜色的影响,否则采购人有权利不予验收，造成的一切后果由中标人自行承担。

8、中标人须在中标后1月内与采购人协商确定相关布类款式与颜色后进行生产并投入使用。

9、后期使用科室对布类如有颜色款式特殊需求，需要经采购人确认同意后进行生产，若产品属于该招标品目大类且其尺寸相近（尺寸偏离±5%以内）仅颜色款式变更，则该产品按照招标范围内相近品目入库。

10、服务车辆配备：不少于1辆

商务要求：

- 付款要求：本合同为固定单价合同，应据实结算付款。根据采购人需求提供相应数量的货物并配送至采购人要求地点（于山院区或旗山院区），经采购人验收合格后，中标人根据实际提供的货物金额出具合法、合规、有效且与付款金额等额的增值税发票及验收单，采购人在收到发票并验收入库后60日内向中标人支付本次货物货款金额的100.00%。

其他商务要求（甲方代表采购人，乙方代表中标人）

★9、货物包装方式

（1）包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

（2）方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

（3）交货期：中标人需要有相关存储仓库，在合同包内的货物在采购人通知供货后中标人15日内供货，若有合同包外的货物，中标人需要在15个工作日内供货完毕。

★10、验收标准

（1）为确保产品的质量，采购人有权委托服装质量监督检验机构对中标人的生产过程进行质量监控，同时对生产过程进行随机抽样检测。

（2）中标人如有调换产品，降低产品等级标准或提供存在质量缺陷产品，采购人有权责令中标人在规定的时间内（5天内）更换质量达标产品。中标人如有以少充多，以劣充优，以假充真的，采购人有权利不予验收，造成的一切后果由中标人自行承担。

（3）质量标准：乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的，并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。所有产品必须是原装包装，产品外观应无破损、裂缝和缺陷且标识清晰。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求中标人无条件免费重新更换。乙方不按本合同约定提交货物所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动可以不予确认。

（4）采购人有权对中标人提供的货物进行随机抽检。

（5）检验标准：按国家或行业或地方标准验收。产品质量应达到设 计要求，应能通过质检、计量部门的检测检验。

（6）合同履行时，中标人需提供检测报告原件给采购人复查。

★11、违约条款

（1）在签订采购合同后，乙方未经甲方同意单方面终止合同的，乙方除了应向甲方赔偿因合同终止导致的损失外，还应向甲方支付该合同总金额20%的违约金。

（2）乙方所交货物不是原装正品或不符合招标文件、乙方投标文件要求的（包含在甲方使用后），甲方有权拒收，同时甲方要求乙方应在2天内向甲方提供合格产品；甲方将对乙方所供布类实行不定期抽查送检，发现一次检测结果正负偏移超过5%，罚款500元并支付此次甲方检测费用，累计发现三次检测结果不符合招标文件技术参数要求，即正负偏离超过5%，甲方有权单方提前终止合同。

（3）乙方不能按时交付货物的，每逾期一日，乙方应向甲方支付人民币1000元/日违约金。逾期超过5个工作日的，甲方有权单方解除本合同。

（4）乙方未按照合同约定的时间提供技术指导等相关服务，每逾期一日，乙方应向甲方支付人民币1000元/日违约金。

（5）除本合同另有约定外，如乙方违反本合同约定义务且在甲方书面通知后仍无法在书面通知上载明的时限内纠正违约行为或过错行为的，甲方有权单方解除本合同，拒绝向乙方支付任何款项，乙方应退还给甲方已支付的所有款项，并向甲方支付相当于本合同总额20%的违约金。

（6）因乙方违约对甲方造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由甲方从未支付的合同款或保证金中扣除。若未支付的合同款或保证金不足以支付违约金及赔偿金的，乙方需额外支付违约金及赔偿金。

（7）上述条款中凡涉及乙方违约对甲方造成的损失中关于的损失均包括但不限于实际损失、间接损失、医院为追索损失支付的律师代 理费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等。

（8）甲方行使解除权的期限为自知道或应当知道解除事由之日起3年。

★12、售后服务要求

（1）所投产品必须达到GB18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范）、GB/T22796-2021床上用品标准及《中华人民共和国产品质量法》标准。

（2）质量保证期：货物验收合格后壹年。货物实行“三包”（含大小不符合、质量问题的免费包换）。中标人应在中标后根据采购人要求的时间、地点配送货物，对质量不合格的产品在2个日历日内负责包换，并承担由此产生的包装、运输等一切费用。包换后的货物应送至招标人指定地点。

★13、中标人须保障采购人在使用该产品和服务及其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权，商标权或设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的中标人应赔偿该损失。中标人须针对此项提供专项承诺函（格式自拟），否则视为未实质性响应招标文件要求。

★14、成交供应商应于每月提供相关验收单（不同于送货验收单），内容必须包含此月申请付款金额、此前已申请付款金额以及合同包内未执行金额，便于采购人管理。

- ★15、在采购人每次付款前，中标人应提供与采购人付款金额等额且被采购人所在地税务部门认可的合法有效的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任，中标人不得以此为由拒绝履行本项目项下的义务。